AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® 151 GRK 3 C

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 

Geosynthetischer Straßenbauvliesstoff Secutex® 151 GRK 3 C der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Trenn- und Filtervliesstoff gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ M Geok E Ausgabe 2016, Tabelle 2 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secutex 151 GRK 3 C ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter und kalandrierter Straßenbauvliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 3.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:	Polypropylen (PP weiß)

Verfestigungsart:	mechanisch

Masse pro Flächeneinheit:	≥ 150 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Stempeldurchdrückkraft:		≥ 1.500 N
(nach DIN EN ISO 12236)

Verformung bei Stempeldurchdrückkraft:		≥ 27 mm
(nach DIN EN ISO 12236)		

Detektorgeprüft:		ja

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Fremdüberwachung der Produktgruppe in Anlehnung an DIN 18200
•	zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP nach DIN EN 13249 ff
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration / Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm) für 100 Jahre Lebensdauer beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C
•	Das Produkt ist innerhalb von einem Monat nach Einbau zu bedecken.

Liefernachweis    
Secutex® 151 GRK 3 C
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 19.09.2019