Author: Besser, Jörn
Last saved by: Lohmann, Melanie
Company: HP

AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG
Secutex^® Soft Rock Smart R 601
Smart Closing Technology

Pos.: ……, Menge: …… Stück, Einheitspreis: ……, Gesamtpreis: …… 

Liefern, fachgerecht befüllen, verschließen und verlegen der geotextilen Sandcontainer Secutex^® Soft Rock Smart R 601 mit den Abmessungen (leerer Container), Breite/Länge = 1,45 m/ 2,38 m, der Firma NAUE oder gleichwertig. 

Secutex^® Soft Rock Smart R 601 ist ein dreiseitig geschlossener geotextiler Container, aus einem einlagigen, robusten, abriebfesten, mechanisch verfestigten Vliesstoff, für die Befüllung mit Sand. Die offene Seite des Containers ist mit einem Verschluss ausgestattet. Der Geotextilcontainer wird entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers befüllt, verschlossen und eingebaut. Secutex^® Soft Rock Smart R 601 ist ein multifunktionales Bauelement für den Wasserbau, das als Filter-, Erosionsschutz- und Kolkschutzelement für abgedeckte, geschützte Anwendungen eingesetzt wird.

Verschließen des geotextilen Containers:
Der Verschluss des sandgefüllten Containers erfolgt auf der Baustelle durch die integrierte werkzeuglose Verschlusstechnik. Durch das Entfernen des Schutzstreifens, das parallele Anordnen der Vliesstoffe und das Umlegen und Andrücken des Verschlusses, kann der Verschluss sicher und einfach verschlossen werden.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus TLG 2018 und DoP für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Angewandter Berstdruck am GSC-Verschluss (DIN 61551):	70 kPa
(Durchmesser der Messzelle = 1 m)

Vliesstoff:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)
	
Farbe:									weiß

Masse pro Flächengewicht (Gesamtprodukt) (EN ISO 9864):	600 g/m²

Dicke (x-s)* (EN ISO 9863-1):			5,0 mm
*Wert, direkt nach der Herstellung, 
kann durch Verpackung und Transport 
reduziert werden

Höchstzugkraft, längs/quer (EN ISO 10319): 			45,0 kN/m / 45,0 kN/m

Höchstzugkraftdehnung, längs/quer (EN ISO 10319):		60% / 60%

Abriebbeständigkeit, Restfestigkeit gemäß RPG der BAW 
(ISO 22182):								> 85%

Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):			8 kN

Verformung bei Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):	60 mm

Charakteristische Öffnungsweite (O_90) (EN ISO 12956):	0,08 mm

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (EN ISO 11058):	VI_H50-Index: 3,5 x 10^-2 m/s	
									Durchflussrate_H50: 35 l/sm^2

Filterwirksamkeit gegenüber Bodentyp	 			A and B
des Filtervliesstoff Secutex^® R 601:			
(RPG und TLG, Ausgabe 2018 der BAW)

Durchschlagwiderstand für Wasserbausteine bei		erfüllt
einer Fallenergie von 1800 Nm:  				
(RPG and TLG, Ausgabe 2018 der BAW)
			
Abriebbeständigkeit des Filtervliesstoff:	ja, erfüllt 
(RPG und TLG, Ausgabe 2018 der BAW)

Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit (ASTM D 5322):	100%

Lebensdauer (Oxidation), (ISO TS 13434): 			100 Jahre

Geotextiler Container im Lieferzustand:						
Konfektionierte Abmessung (leerer Container)		
Breite x Länge:							1.45 m x 2.38 m

Füllvolumen (Füllgrad = 90%): 					approx.1.0 m³

Höchstzugkraft der werksseitigen Naht (EN ISO 10319):	35,0 kN/m

Das Verschließen der mit Sand gefüllten Container erfolgt auf der Baustelle mittels eines werksseitig am Produkt angebrachten Verschlusses.

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigenüberwachung
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP gemäß Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) für den Secutex^® Vliesstoff (Umweltproduktdeklaration)
•	Mit Abgabe des Angebots ist ein gültiges Prüfzeugnis gemäß RPG der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe für Filtervliesstoff Secutex^® R 601 vorzulegen. Die technischen Anforderungen sind für den Einsatz im Wasserbau, gemäß technischer Lieferbedingungen für geotextilien im Verkehrswasserbau (TLG, Ausgabe 2018) nachzuweisen.
•	Beständigkeit für 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25°C auf der Grundlage der Ergebnisse des Prüfverfahrens und Prüfdauer nach B.4.2.2.
•	Das Produkt ist innerhalb 4 Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Liefernachweis
Secutex^® Soft Rock Smart R 601 
Naue GmbH & Co. KG				Naue Asia Sdn. Bhd.
Gewerbestraße 2					43300 Seri Kembangan
32339 Espelkamp					P-07-06, One South Street Mall
Germany						Off Persiaran Serdang Perdana
Tel.: +49 57 43 41 – 0				Malaysia
Fax: +49 57 43 41 – 240				Tel.: +60 3 89591333
info@naue.com					Fax.:+60 3 89592333
www.naue.com  
										Stand: 15.02.2023