Spécifications 
Secugrid® 60/60 Q1

Pos. : ……. Quantité :…..…… Prix unitaire : ……………. Prix total : ………………… 
  
Géogrille Secugrid® 60/60 Q1, ou équivalent, fabriquée par Naue GmbH & Co. KG, utilisée pour la stabilisation et le renforcement de couches de forme granulaires sur des sols peu porteur, livrée et installée conformément aux recommandations de mise en œuvre du fabriquant.

La géogrille Secugrid® 60/60 Q1 est constituée de barres plates monolithiques texturées et précontraintes en polypropylène (PP) assemblées par soudure. La géogrille est utilisée en génie civil pour la construction routière, les centres de stockage de
déchets et les ouvrages hydrauliques.
La géogrille ne doit pas être revêtue ou enduite d’un polymère.

Les quantités sont basées sur la surface à recouvrir. Les pertes dues aux chevauchements et aux découpages doivent être prises en compte.

Les paramètres suivants doivent être respectés pour justifier de l’équivalence :

Spécifications :

Polymère :								Polypropylène (PP)

Résistance à la traction nominale (SP/ST) :			≥ 60 / ≥ 60 kN/m
(Norme NF EN ISO 10319)

Résistance à 2 % de déformation (SP/ST) :			22 / 22 kN/m
(Norme NF EN ISO 10319)

Déformation à l'effort de traction nominale (SP/ST) :		≤ 7 / ≤ 7 %
(Norme NF EN ISO 10319)

Raideur à 1 % de déformation J0%-1% (SP/ST) :			1.100 / 1.100 kN/m
(Norme NF EN ISO 10319)

Raideur radiale à 0,5 % de déformation :				≥ 458 kN/m
(Norme NF EN ISO 10319)

Raideur radiale à 2 % de déformation (SP/ST) :			≥ 507 kN/m
(Norme NF EN ISO 10319)

Résistance au frottement de la surface de la géogrille : 
(Norme NF EN ISO 12957-1)
à 20 kPa contrainte normale :				≥ 11,4 kPa
à 40 kPa contrainte normale :				≥ 19,7 kPa
à 60 kPa contrainte normale :				≥ 26,2 kPa

Allongement de construction :					0 %

Marquage du produit / Identification :				Espacement max. 5,0 m

Conditionnement de la géogrille :
Largeur x longueur 							4,75 m x 100 m

Assurance Qualité. La documentation suivante doit être fournie :
•	Le fabriquant sera certifié EN ISO 9001
•	Le produit devra disposer d’un Marquage CE
•	Évaluation de la conformité selon la norme DIN 1820
•	Déclaration environnementale de produit (EPD)
•	Durabilité (Annex B, DoP) estimée minimum 100 ans dans des sols naturels 
avec 4 ≤ pH ≤ 9 et des températures du sol < 25°

Attestation de livraison (POD) 
Secugrid® 60/60 Q1
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Allemagne
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Status: 08.2023