AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® Green 90G1 GRK 5

Pos.: ……. Menge:…..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 

Innovativer Schutz-, Trenn- und Filtervliesstoff Secutex® Green 90G1 GRK 5, hergestellt aus gleichmäßigen Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig liefern und fachgerecht einbauen. Der Schutzvliesstoff erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Grammatur und Stempeldurchdrückkraft der Geotextilrobustheitsklasse 5 gemäß dem FGSV-Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus. 

Secutex® Green 90G1 GRK 5 ist ein biologisch abbaubarer, einschichtiger, mechanisch verfestigter Schutz-, Trenn- und Filtervliesstoff

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Masse pro Flächeneinheit:	900 g/m² (≥810 g/m²)
(nach DIN EN ISO 9864)

Schichtdicke: 	5,5 mm	 (≥5,0 mm)
(nach DIN EN ISO 9863-1)	

GRK Klasse 5 gem. FGSV M Geok E:	erfüllt

Stempeldurchdrückkraft:	≥ 3.500 N 
(nach DIN EN ISO 12236)

Charakteristische Öffnungsweite:	47 µm
(nach DIN EN ISO 12956)

Detektorgeprüft:	ja

Eigenschaften Rohstoff:	nachwachsend und biologisch 
	abbaubar 

Zertifizierungen

Folgende Zertifikate (oder vergleichbar) zum Nachweis der vollständigen biologischen Abbaubarkeit unter den jeweiligen Randbedingungen, die in den derzeit gültigen Normen zur Erlangung der Zertifikate spezifiziert sind, sind vorzulegen:

OK compost INDUSTRIAL des TÜV Austria
OK compost HOME des TÜV Austria
OK biodegradable SOIL des TÜV Austria
OK biodegradable WATER des TÜV Austria
OK biodegradable MARINE des TÜV Austria

Seedling Zertifikat - gemäß den Anforderungen der EN 13432

Liefernachweis    
Secutex® Green 90G1 GRK 5 
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com