Spécifications 
Secugrid® 150/40 R6

Pos. : ……. Quantité :…..…… Prix unitaire : ……………. Prix total : ………………… 
  
Géogrille Secugrid® 150/40 R6, ou équivalent, fabriquée par Naue GmbH & Co. KG, utilisée pour le renforcement de sol, livrée et installée conformément aux recommandations de mise en œuvre du fabriquant.

La géogrille Secugrid® 150/40 R6 est constituée de barres plates monolithiques texturées et précontraintes en polyester (PET) assemblées par soudure. La géogrille est utilisée en génie civil pour la construction routière, les centres de stockage de déchets et
les ouvrages hydrauliques.
La géogrille ne doit pas être revêtue ou enduite d’un polymère.

Les quantités sont basées sur la surface à recouvrir. Les pertes dues aux chevauchements et aux découpages doivent être prises en compte.

Les paramètres suivants doivent être respectés pour justifier de l’équivalence :

Spécifications :

Polymère :								Polyester (PET)

Résistance à la traction nominale (SP/ST) :			≥ 150 / ≥ 40 kN/m
(NF EN ISO 10319)

Résistance à 2 % de déformation (SP) :				53 kN/m
(NF EN ISO 10319)

Déformation à l'effort de traction nominale (SP/ST) :		≤ 7 / ≤ 7 %
(NF EN ISO 10319)

Raideur à 1 % de déformation J0%-1% (SP) :			3.000 kN/m
(NF EN ISO 10319)

Déformation de fluage max. à 30 % de degré d'utilisation :	≤ 0,50 %
(A déterminer par des courbes isochrones pour
une période comprise entre 1 heure et 120 ans)

Résistance de calcul à long terme Rt,d (SP) :			≥ 84 kN/m
(120 ans, Gravier grossier d90 ≤ 35mm, pH 4,1-8,9 ; 
selon les normes françaises NF 38-064 et NF 94-270)

Allongement de construction :					0 %

Marquage du produit / Identification :				Espacement max. 5,0 m

Conditionnement de la géogrille :
Largeur x longueur 							4,75 m x 100 m

Assurance Qualité. La documentation suivante doit être fournie :
•	Évaluation de la conformité selon la norme DIN 18200
•	Le fabriquant sera certifié EN ISO 9001
•	Déclaration environnementale de produit (EPD)
•	Durabilité (Annex B, DoP) estimée minimum 100 ans dans des sols naturels 
avec 4 ≤ pH ≤ 9 et des températures du sol < 25°
•	Le produit disposera d’un Certificat BBA valable ou un rapport d'expertise équivalent pour justifier les facteurs de réduction spécifiques au produit.

Attestation de livraison  
Secugrid® 150/40 R6
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Allemagne
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Status: 08.2023