AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Bentofix® NSP 5400 DB

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetische Tondichtungsbahn (Bentonitmatte), Bentofix® NSP 5400 DB, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für den Anwendungsfall 3.11 als Abdichtungselement in Erdbauwerken (Tondichtungsbahn) gemäß DBS 918 039 „Technische Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“ vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS 918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht als Teil der Abdichtung gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreien Planum verlegen.

Bentofix® NSP 5400 DB ist eine vollflächig über alle Komponenten kraftschlüssig vernadelte und thermisch verankerte schubkraftübertragende geosynthetische Tondichtungsbahn, bestehend aus einem Trägergewebe, einem Deckvliesstoff und einer dazwischen angeordneten hochquellfähigen Natriumbentonitpulver- dichtungsschicht. Der Deckvliesstoff ist im Kantenbereich von 50 cm an den Längsseiten mit 800 g/m² Natriumbentonitpulver gefüllt, um selbstdichtende Längsüberlappungen sicherzustellen. Der 30 cm breite Überlappungsbereich in Längsrichtung ist auf der Unterseite farblich gekennzeichnet. Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Decklage
Geotextilart:								vernadelter PP Vliesstoff
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				300 g/m²

Bentonitlage
Bentonittyp:								Pulver aus Natriumbentonit 
									Korngröße ≤ 0,2mm
Masse pro Flächeneinheit (ISO 14196):				
(bei ≤15% Wassergehalt) 					5.000 g/m2
Quellvolumen (ASTM D 5890):					24 ml/2g
Fluid Loss (ASTM D 5891):					≤ 18 ml
Wassergehalt (DIN 18121 / ISO 11465 (5 Std., 105° C)):	≤ 15 %

Trägerlage
Geotextilart:								PP Bändchengewebe
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				110 g/m2

Geosynthetische Tondichtungsbahn
Masse pro Flächeneinheit (DIN EN ISO 14196):		
(bei ≤15% Wassergehalt) 					5.410 g/m2
Überlappungsbereich längs:					selbstdichtend
Schichtdicke, trocken (DIN EN ISO 9863-1):			7,0 mm
Max. Zugfestigkeit, md/cmd (ISO 10319):			10 / 10 kN/m
Bruchdehnung, md/cmd (ISO 10319):				10 / 6 %
Verbundfestigkeit (ASTM D 6496)
Höchstwert:							≥ 60 N/10 cm
Durchschnittswert: 						≥ 360 N/m

Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236):			2.000 N
Flüssigkeitsdurchlässigkeit (DIN EN 16416 / ASTM D 5887):	5 x 10-11 m/s
	
Detektor geprüft:							Ja

Faserverbund auf Trägerseite thermisch behandelt:		Ja

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							5,0 m x 40 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
 
Liefernachweis:
Bentofix® NSP 5400 DB    
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 03.12.2018