AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Green Coco R 30

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kokosfaserwalze Secumat® Green Coco R 30 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat Green Coco R 30 ist eine rollenartige Kokosfaserwalze zur temporären Anwendung. Sie reduziert das Weiterführen von Bodenpartikeln, welche infolge von erosiven Niederschlägen in Bewegung geraten sind. An Böschungen verstärkt die Walze den Böschungsfuß und fungiert als Begrünungshilfe. Im Gerinne reduziert sie als Sohlschwelle die Strömung, wird zur raschen Kolkreparatur, als Sediment- und Sandfang, zur Uferrenaturierung, -restaurierung und -neukonturierung eingesetzt.
Kokosfasern sind nachwachsende Rohstoffe und biologisch abbaubar. Das zweiteilige Produkt besteht aus einer eingestopften Kokosfaserfüllung umschlossen von einem maschinengefertigten Kokosfasernetz. Das Kokosfasernetz besteht aus Kokoszweifachzwirn und ist in Kette (Längsrichtung) und Schuss (Querrichtung) durch knotenfixierte rhombische Maschen verknüpft. Die Kokosfüllung verbleibt bei Wasserdurchdringung im Produkt und hält Bodenpartikel zurück. Dabei sorgen die Faserlänge, die Dichte und der Walzendurchmesser für den positiven Sedimentrückhalt. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abzudeckender Fläche. Überlappungsverluste sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Kokosfasern

Faserlänge:		150 mm

Dichte:		ca. 125 kg/m³

Walzendurchmesser:
(nach DIN EN ISO 9863-1)					30 cm

Maschenweite (Netz):					50 mm x 50 mm

Masse pro Flächeneinheit (Erosionsschicht):
(nach DIN EN ISO 9864)					8,5 kg/m
Rollenabmessungen:

Höhe x Länge:						0,3 m x 3 m

Durchmesser:						30 cm

Gewicht:							25,5 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Green Coco R 30 ist entsprechend den projektspezifischen Anforderungen oder nach Verlegeanleitung des Herstellers mit einem Verankerungssystem im Boden zu befestigen. Für die Befestigung sind Holzpfähle (bauseitig zu stellen; z.B. imprägniertes, angespitztes Hartholz; Durchmesser ≥ 6 cm; Länge ≥ 2 x Walzenhöhe, soweit projektspezifisch nicht anders definiert) und nach Verlegeanleitung einzubauen.

Liefernachweis    
Secumat® Green Coco R 30
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 14.01.2022