AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secugrid® HS 800/100 R6

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Bewehrungsprodukt Secugrid® HS 800/100 R6, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig, als Bodenbewehrung gem. TL Geok E-StB 19 liefern und fachgerecht gemäß der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.

Secugrid® HS 800/100 R6 ist ein gelegtes Geogitter aus hochzugfesten Polyesterfilamenten (PET) mit einer extrudierten Polyethylen Schutzummantelung und verschweißten Knoten für den Einsatz als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind, für den Nachweis der Gleichwertigkeit, einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:								Polyester/PET

Nennfestigkeit							≥ 800 / ≥ 100 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319):

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung:				192 KN/m
(längs)

Dehnung bei Nennfestigkeit: 					≤ 10,5 / ≤ 10,5 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit bei 1% Dehnung:					13.600 kN/m
(längs)

Bemessungswiderstand RB,d im Endzustand			≥ 349,4 kN/m
(120 a, Schotter 0/32, pH 4-10, BS-P nach EBGEO)

Max. Kriechdehnung bei 45 % Auslastungsgrad:		≤ 0,50 %
(Zeitfenster 1d-120a, Nachweis über Isochronenkurven)

Wetterbeständigkeit der Schutzummantelung:			hoch
(nach EN 12224 / M Geok E:2016)

Beständigkeit der Schutzummantelung:				100 Jahre
(nach EN 13249:2016 ff, Anhang Dauerhaftigkeit)
Folgende Nachweise müssen bei Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Gültige BBA-Zulassung oder gleichwertiges Gutachten zum Nachweis produktspezifischer Abminderungsfaktoren
•	Gültige HPQ Zulassung für den Einsatz nach Anwendungsfall 3.8 nach DBS 918 039
•	Beständigkeit (Annex B, Leistungserklärung/DoP) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C 

Liefernachweis    
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 08.2020