AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Bentofix® NSP 4000

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetische Tondichtungsbahn (Bentonitmatte), Bentofix® NSP 4000, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig, liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten Planum verlegen.

Bentofix® NSP 4000 ist eine vollflächig über alle Komponenten kraftschlüssig vernadelte und thermisch verankerte schubkraftübertragende geosynthetische Tondichtungsbahn, bestehend aus einem Trägergewebe, einem Deckvliesstoff und einer dazwischen angeordneten hochquellfähigen Natriumbentonitpulver- dichtungsschicht. Der Deckvliesstoff ist im Kantenbereich von 50 cm an den Längsseiten mit 800 g/m² Natriumbentonitpulver gefüllt, um selbstdichtende Längsüberlappungen sicherzustellen. Der 30 cm breite Überlappungsbereich in Längsrichtung ist auf der Unterseite farblich gekennzeichnet. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Decklage
Geotextilart:								vernadelter PP Vliesstoff
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				220 g/m²

Bentonitlage
Bentonittyp:								Pulver aus Natriumbentonit 
									Korngröße ≤ 0,2mm
Masse pro Flächeneinheit (ISO 14196):				
(bei ≤15% Wassergehalt) 					3.670 g/m2
Quellvolumen (ASTM D 5890):					≥ 24 ml/2g
Fluid Loss (ASTM D 5891):					≤ 18 ml/2g
Wassergehalt (ISO 11465 (5 Std., 105° C)):			10 %

Trägerlage
Geotextilart:								PP Bändchengewebe
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				110 g/m2

Geosynthetische Tondichtungsbahn
Masse pro Flächeneinheit (DIN EN ISO 14196):		
(bei ≤15% Wassergehalt) 					4.000 g/m2
Überlappungsbereich längs:					selbstdichtend
Schichtdicke, trocken (DIN EN ISO 9863-1):			6,0 mm
Zugfestigkeit, md / cmd (ISO 10319):				13,0 / 13,0 kN/m
Dehnung bei Höchstzugkraft, md / cmd (ISO 10319):		10 / 6 %
Schälverbundfestigkeit (ASTM D6496)
Max. Peakwert:						≥ 60 N/10 cm
Durchschnittswert: 						≥ 360 N/m

Innere Scherfestigkeit, 24 h unter Auflast gequollen
(Schergerät nach DIN EN ISO 12957-1, 
≥ 900 cm² Scherfläche)
Auflast = 20 kPa, innere Scherfestigkeit:				≥ 35 kPa	

Durchdrückwiderstand (DIN EN ISO 12236):			2.200 N
Durchlässigkeitsbeiwert (k10)
(DIN EN 16416 / ASTM D 5887):					1,2 ∙ 10-11 m/s
Permittivität (ψ10) (DIN EN 16416 / ASTM D 5887):		2,5 ∙ 10-9 1/s
Index Flux (q10) (DIN EN 16416 / ASTM D 5887):		3,5 ∙ 10-9 (m3/m2)/s

Detektor geprüft:							Ja
Faserverbund auf Trägerseite thermisch behandelt:		Ja

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							5,0 m x 50 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	IVG Zertifikat als Ersatz für Baustelleneingangsprüfung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental Product Declaration - Umweltproduktdeklaration)

Liefernachweis    
Bentofix® NSP 4000
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp 
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 21.01.2021