AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Bentofix® X2 BFG 5300
		
Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetische Tondichtungsbahn (Bentonitmatte), Bentofix® X2 BFG 5300, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten Planum verlegen.

Bentofix® X2 BFG 5300 ist eine vollflächig über alle Komponenten kraftschlüssig vernadelte, schubkraftübertragende geosynthetische Tondichtungsbahn, bestehend aus einem Trägergewebe, einem Deckvliesstoff und einer dazwischen angeordneten hoch- quellfähigen Natriumbentonitpulver-Dichtungsschicht. Der Deckvliesstoff ist vollflächig mit 800 g/m² Natriumbentonitpulver gefüllt, um selbstdichtende Überlappungen sicher- zustellen. Auf der Gewebeträgerlage ist eine glatte Schicht aus Polyethylen (PE) vollflächig aufgebracht. Der 30 cm breite Überlappungsbereich in Längsrichtung ist auf der Polyethylenschicht farblich gekennzeichnet. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen. Überlappungen und Anschlüsse sind, wenn nicht anders gefordert, mit dem einseitig, selbstklebenden Bentofix® X Tape B durchzuführen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Decklage
Geotextilart:								vernadelter Vliesstoff
Rohstoff:								Polypropylen (PP)
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				220 g/m²
Füllung mit Natriumbentonitpulver	:				800 g/m²

Bentonitlage (gesamt, einschließlich Vliesstofffüllung)
Bentonittyp:								Pulver aus Natriumbentonit 
									Korngröße ≤ 0,2 mm
Masse pro Flächeneinheit (ISO 14196): 				
bei ≤ 15 % Wassergehalt:					4.970 g/m2
Quellvolumen (ASTM D 5890):					≥ 24 ml/2g
Fluid Loss (ASTM D 5891):					≤ 18 ml/2g
Wassergehalt (DIN 18121 / ISO 11465 (5 Std., 105° C)):	10 %

Trägerlage
Geotextilart:								Bändchengewebe
Rohstoff:								Polypropylen (PP)
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				110 g/m2
	
Glatte Polyethylenschicht (auf Trägerlage)
Masse pro Flächeneinheit (ISO 9864):				≥ 200 g/m²
Rohstoff:								Polyethylene (PE)

Geosynthetische Tondichtungsbahn, einschließlich PE-Beschichtung
Masse pro Flächeneinheit (DIN EN ISO 14196) 		
(bei ≤ 15 % Wassergehalt):				5.550 g/m2
Überlappungsbereich längs/quer:					selbstdichtend
Schichtdicke, trocken (DIN EN ISO 9863-1):			6,0 mm
Höchstzugkraft, md/cmd (ISO 10319):				14 / 14 kN/m
Höchstzugkraftdehnung, md/cmd (ISO 10319):			10 / 6 %
Verbundfestigkeit (ASTM D 6496)
Max. Peakwert:						≥ 60 N/10 cm
Durchschnittswert: 						≥ 360 N/m

Innere Scherfestigkeit, 24 h unter Auflast gequollen
(Schergerät nach DIN EN ISO 12957-1, 
≥ 900 cm² Scherfläche) 
Auflast = 20 kPa, innere Scherfestigkeit:				≥ 35 kPa

Durchdrückwiderstand (DIN EN ISO 12236):			2.500 N

Durchlässigkeitsbeiwert (k10) (PE-Beschichtung ohne GTD):	
k-Wert (aus DIN EN 14150 errechnet):				≤ 10-14 m/s
Durchlässigkeitsbeiwert (k10) (GTD ohne Beschichtung):	1,5 x 10-11 m/s
Index flux (q10) (GTD ohne PE-Beschichtung):			2,8 x 10-9 (m3/m2)/s
(DIN EN 16416 / ASTM D 5887)

Detektor geprüft:							Ja
Faserverbund vollflächig in PE-Beschichtung integriert:	Ja

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							4,85 m x 40 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung

Liefernachweis    
Bentofix® X2 BFG 5300
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp 
Tel.: +49 57 43 41 - 0
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 1.02.2022