AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secudrain® RZ 331 WDZ 701 RZ 201

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetisches Drainagesystem, Secudrain® RZ 331 WDZ 701 RZ 201, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Drainageelement liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.

Secudrain RZ 331 WDZ 701 RZ 201 ist ein dreischichtiges, dreidimensionales, filter- und druckstabiles Drainagesystem bestehend aus einem wellenförmigen Wirrgelege als Drainagekern mit beidseitig vollflächig aufgebrachten mechanisch verfestigten Filtervliesstoffen. Das Produkt ist BAM-zugelassen (08/BAMˈ4.3/02/14). 

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff (Gesamtprodukt):		Polypropylen (PP)

Schichtdicke (Gesamtprodukt):
(nach DIN EN ISO 9863-1) 				≥ 10,5 mm 		

Masse pro Flächeneinheit (Gesamtprodukt):
(nach DIN EN ISO 9864) 					≥ 1.110 g/m²

Zugfestigkeit md/cmd (Gesamtprodukt):
(nach DIN EN ISO 10319) 				≥ 18,0 / ≥ 28,0 kN/m

Abflussleistung q, md (Gesamtprodukt):
(nach DIN EN ISO 12958)
bei 20 kPa Auflast, h/h		1,3 x 10+0 l/(m x s) bei i=1,0
bei 20 kPa Auflast, h/h					6,0 x 10-1 l/(m x s) bei i=0,3
bei 20 kPa Auflast, h/h					3,0 x 10-1 l/(m x s) bei i=0,1

Charakteristische Öffnungsweite RZ 331 / RZ 201 (Filtervliesstoff):
(nach DIN EN ISO 12956) 				0,09 mm / 0,12 mm
Durchdrückwiderstand RZ 331 / RZ 201 (Filtervliesstoff):
(nach DIN EN ISO 12236) 				≥ 3,5 / ≥ 1,5 kN

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						3,80 m x 40 m

Durchmesser:						0,80 m

Gewicht:							195 kg

Die Filtervliesstoffe müssen zur Sicherstellung einer ausreichenden Scherkraft- übertragung kraftschlüssig mit dem Kern (z. B. durch Verschweißen) verbunden sein.

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes und Fremdüberwachung nach 
DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	BAM Kennzeichnung
•	Leistungserklärung/DoP gemäß Bauprodukteverordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates nach DIN EN ISO 13249ff:2016
•	Nachweis einer Produktgruppen-EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25 °C
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken.

Liefernachweis    
Secudrain RZ 331 WDZ 701 RZ 201
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 057 43 41 - 0
Fax: 057 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 22.01.2024