AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Combigrid® 60/60 Q1 GRK 4 C

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Kombinationsgeokunststoff (Geogitter/Filtervliesstoff), Combigrid® 60/60 Q1 GRK 4 C, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig zur Stabilisierung und Bewehrung von Tragschichten mit zusätzlicher Trenn- und Filterwirkung gem. TL Geok E-StB 19 liefern und auf nicht ausreichend tragfähigem Planum fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Combigrid® 60/60 Q1 GRK 4 C besteht aus gelegtem Geogitter aus gereckten, monolithischen, strukturierten Polypropylen-Flachstäben (PP) mit verschweißten Knoten und mittig eingeschweißtem, mechanisch verfestigtem Filtervliesstoff für den Einsatz als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das Geogitter darf nicht mit einem anderen Polymer beschichtet sein. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:								Polypropylen (PP)

Nennfestigkeit:							≥ 60 / ≥ 60 kN/m
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung:				22 / 22 kN/m
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnung bei Nennfestigkeit: 					≤ 7 / ≤ 7 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit J0%-1%,k0:						1.200 kN/m / 1.200 kN/m
(längs/quer), nach EBGEO

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung:			≥ 458 kN/m
(DIN EN ISO 10319) 

Radiale Dehnsteifigkeit bei 2,0% Dehnung:			≥ 507 kN/m
(DIN EN ISO 10319)

Reibungswiderstand der Geogitteroberfläche:			
(EN ISO 12957-1)

bei 20 kPa Auflast:							≥ 11,4 kPa
bei 40 kPa Auflast:							≥ 19,7 kPa
bei 60 kPa Auflast:							≥ 26,2 kPa

Konstruktionsdehnung:						0 %

Produktkennzeichnung/Aufdruck:					max. 5,0 m Abstand

Geotextilrobustheitsklasse am Gesamtprodukt: 		GRK 4
(Nachweis durch Gutachter erforderlich)				

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							4,75 m x 100 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Bewehren“
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Stabilisieren“
•	IVG-Zertifikat als Ersatz für Baustelleneingangsprüfung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C

Liefernachweis    
Combigrid® 60/60 Q1 GRK 4 C
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 08.2023