AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® R 501

Pos.: ……. Menge:…..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetischer Schutzvliesstoff Secutex® R 501 der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Schutzvliesstoff gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ M Geok E Ausgabe 2016, Absatz 7.2.6.3 Tabelle 5 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secutex® R 501 ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter Schutzvliesstoff.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus der Leistungserklärung / dem DoP für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:	Polypropylen (PP weiß)

Masse pro Flächeneinheit:	500 g/m² (≥450 g/m²)
(nach DIN EN ISO 9864)

Schichtdicke bei 2 kPa:	4,3 mm	 (≥3,9 mm)

(nach DIN EN ISO 9863-1)

Schichtdicke bei 20 kPa (nach DIN EN ISO 9863-1):	> 2,5 mm erfüllt
gem. FGSV M Geok E Absatz 7.2.6.3 für fein-
körnige und gemischtkörnige Böden mit Rundkorn 
gemäß Tabelle 5 Zeile 1+2

GRK Klasse 5 gem. FGSV M Geok E:	erfüllt

Höchstzugkraft:	35,0/37,0 kN/m (≥31,5/≥34,3 kN/m)
(längs / quer) (nach DIN EN ISO 10319)	

Dehnung bei Höchstzugkraft:	50/50 % (≥45/≥45 %)
(längs / quer) (nach DIN EN ISO 10319)	

Stempeldurchdrückkraft:	6.700 N (≥6.030 N)
(nach DIN EN ISO 12236)

Detektorgeprüft:	ja

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Fremdüberwachung der Produktgruppe in Anlehnung an DIN 18200
•	zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP nach DIN EN 13249 ff
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration / Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm) für 100 Jahre Lebensdauer beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C
•	Das Produkt ist innerhalb von einem Monat nach Einbau zu bedecken.

Liefernachweis    
Secutex® R 501
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 04.07.2019