AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG
Secutex® Soft Rock RS 801 a

Pos.: ……, Menge: …… Stück, Einheitspreis: ……, Gesamtpreis: ……
  
Geotextile Container Secutex® Soft Rock RS 801 a mit Abmessungen, Breite/Länge = 1,45 m/1,29 m, liefern, fachgerecht befüllen, verschließen und verlegen. Die aus einlagigem, robustem, abriebbeständigem, mechanisch verfestigtem Vliesstoff hergestellten geotextilen Container, sind an drei Seiten geschlossen und für die Befüllung mit Sand an einer Seite offen.
Der Geotextilcontainer ist fachgerecht zu befüllen, zu verschließen und nach den Einbauhinweisen des Herstellers zu verlegen. Secutex® Soft Rock RS 801 a ist ein multifunktionales Bauelement für den Wasserbau, das als Filter-, Erosionsschutz- und Kolkschutzelement für den nicht exponierten Einsatz verwendet wird.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus der Leistungserklärung des Produkts Secutex® Soft Rock RS 801 a für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Vliesstoff:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe, Filterlage:							weiß
Farbe, Schutzlage:							beige

Masse pro Flächeneinheit (Gesamtprodukt), 
(DIN EN ISO 9864):			800 g/m²

Masse pro Flächeneinheit (Filterlage, Secutex® R 601),
(DIN EN ISO 9864):			600 g/m²

Masse pro Flächeneinheit (Schutzlage), (DIN EN ISO 9864):	200 g/m²

Höchstzugkraft längs/quer (DIN EN ISO 10319):		50 kN/m / 50 kN/m

Höchstzugkraftdehnung längs/quer (DIN nEN ISO 10319):	60% / 60%

Durchdrückverhalten (CBR-Versuch) (EN ISO 12236):		8000 N

Verformung bei Durchschlagwiderstand 
(DIN EN ISO 12236):						60 mm

Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch)
(DIN EN ISO 13433):						6,0 mm

Charakteristische Öffnungsweite (O90), (DIN EN ISO 12956):	0,08 mm

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene 
(DIN EN ISO 11058):						VIH50-Index: 3,0 x 10-2 m/s
DurchflussrateH50: 30 l/sm2
	
Abriebbeständigkeit, Restfestigkeit gemäß RPG der BAW 
(ISO 22182):								> 85%
			
Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit (ASTM D 5322):	100%

Reibungswinkel in der Scherfuge 
bei einer Normallast von 20, 40, 60kPa,
Vliesstoff Secutex® RS 801 a (beige Seite) vs. 
Vliesstoff Secutex® RS 801a (beige Seite) 
(DIN EN ISO 12957-1):						28°

Lebensdauer (Oxidation), (ISO TS 13434): 			100 Jahre

Geotextiler Container im Lieferzustand:						
Rohstoff:								Polypropylene (PP)

Farben, Vliesstoff außenseitig/ Vliesstoff innenseitig/Garn:	beige/ weiß/ blau

Konfektionierte Außenabmessungen, leer, Breite x Länge:	1,45 m x 1,29 m

Theoretisches Füllvolumen bei einem Füllgrad von 90%:	ca.1,0 m³

Höchstzugkraft der werksseitigen Naht (DIN EN ISO 10321):	40 kN/m

Das Verschließen der mit Sand gefüllten Container erfolgt auf der Baustelle mittels einer Handnähmaschine.

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigenüberwachung
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP gemäß Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) für den Secutex® Vliesstoff (Umweltproduktdeklaration)
•	Das Produkt ist innerhalb 4 Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Liefernachweis
Secutex® Soft Rock RS 801 a   
Naue GmbH & Co. KG				Naue Asia Sdn. Bhd.
Gewerbestraße 2					43300 Seri Kembangan
32339 Espelkamp					P-07-06, One South Street Mall
Germany						Off Persiaran Serdang Perdana
Tel.: +49 57 43 41 – 0				Malaysia
Fax: +49 57 43 41 – 240				Tel.: +60 3 89591333
info@naue.com					Fax.:+60 3 89592333
www.naue.com  
										Stand: 15.02.2023