AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secugrid® 40/40 Q6

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geogitter, Secugrid® 40/40 Q6, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für den Anwendungsfall 3.6 (isotropes) Bewehrungselement in Erdbauwerken (ohne rechnerischem Ansatz) gemäß DBS 918 039 „Technische Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“ vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS 918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secugrid® 40/40 Q6 besteht aus gelegtem Geogitter aus gereckten, monolithischen, strukturierten Polyester-Flachstäben (PET) mit verschweißten Knoten für den Einsatz als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das Geogitter darf nicht mit einem anderen Polymer beschichtet sein. Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:								Polyester (PET)

Nennfestigkeit:							≥ 40 / ≥ 40 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung:				18 / 18 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Dehnung bei Nennfestigkeit: 					≤ 7 / ≤ 7 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit J0%-1%,k0:						1.000 / 1.000 kN/m
(längs/quer), nach EBGEO

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung:			≥ 450 kN/m
(DIN EN ISO 10319) 

Radiale Dehnsteifigkeit bei 2,0% Dehnung:			≥ 525 kN/m
(DIN EN ISO 10319)

Reibungswiderstand der Geogitteroberfläche:			
(EN ISO 12957-1)

bei 20 kPa Auflast:							≥ 9,4 kPa
bei 40 kPa Auflast:							≥ 16,1 kPa
bei 60 kPa Auflast:							≥ 22,9 kPa

Max. Kriechdehnung bei 30 % Auslastungsgrad:		≤ 0,50 %
(Zeitfenster 1h-120a, Nachweis über Isochronen Kurven)

Bemessungswiderstand RB,d (längs):				≥ 19,4 kN/m
(120 a, Schotter 0/32, pH 4,1-8,9, BS-P nach EBGEO)

Konstruktionsdehnung:						0 %

Produktkennzeichnung/Aufdruck:					max. 5,0 m Abstand

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							4,75 m x 100 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Bewehren“
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Stabilisieren“
•	IVG Zertifikat als Ersatz für Baustelleneingangsprüfung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C
•	Gültige BBA-Zulassung oder gleichwertiges Gutachten zum Nachweis produktspezifischer Abminderungsfaktoren

Liefernachweis:
Secugrid® 40/40 Q6    
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 08.2023