AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® 601 40/40 Q6

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kombinierte geosynthetische Erosionsschutzmatte Secumat® 601 40/40 Q6 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat 601 40/40 Q6 ist ein permanentes, dreidimensionales Erosionsschutzprodukt zum Schutz der Bodenoberfläche vor erosiven Niederschlägen, zur Verminderung von Bodenumlagerungen und zur Aufnahme von Schubspannungen über, unter und in der Wasserwechselzone.
Das Verbundprodukt besteht aus einer UV-stabilisierten, extrudierten Wirrgelege-Erosionsschutzschicht zur Boden- und Wurzelstabilisierung der Vegetationsschicht. Dabei bilden die Filamentdicke und die Flächenmasse über die Schichtdicke den künstlichen Wurzelbereich. In diese können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern.
Zusätzlich erhält das Produkt seine Strukturfestigkeit aus einem unterseitig eingebetteten gelegten Geogitter aus gereckten, texturierten, monolithischen Flachstäben mit verschweißten Knotenpunkten. Die hohe Langzeitzugfestigkeit des Geogitters sichert dabei langfristig die Standsicherheit der Vegetationsschicht, insbesondere an steilen Böschungen. Eingesetzt wird es als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt:

Rohstoff:		PP und PET

Schichtdicke:
(nach DIN EN ISO 9863-1)					20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					960 g/m2

Farbe:								schwarz und transparent

Erosionsschutzschicht:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Filamentdicke:		ca. 1,1 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					600 g/m2

Farbe:		schwarz

Geogitter:

Rohstoff:							Polyester (PET)

Gitteröffnung:						34 mm x 34 mm

Nennfestigkeit:
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)			≥ 40 kN/m / ≥ 40 kN/m	

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung:
(md/cmd) (nach DIN EN ISO 10319)			18 kN/m / 18 kN/m

Dehnung bei Nennfestigkeit:
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)			≤ 7 % / ≤ 7 %

Produktkennzeichnung /Aufdruck:				max. 5,0 m Abstand

Dehnsteifigkeit J0%-1%, k0:
(längs/quer), nach EBGEO					1.000 kN/m / 1.000 kN/m

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung:
(DIN EN ISO 10319)					≥ 450 kN/m

Zyklische Dehnsteifigkeit J0,5%:
(längs) (ASTM D7556)					1.600 kN/m

Torsionssteifigkeit:
(GRI GG9)							≥ 1.700 N-mm/deg.

Max. Kriechdehnung bei 30 % Auslastungsgrad:
(Zeitfenster 1 h – 120 a, Nachweis über Isochronen)	≤ 0,50 %

Bemessungswiderstand RB,d (längs):
(120 a, Schotter 0/32, pH 4,1 - 8,9, BS-P EBGEO)	≥ 19,4 kN/m
Konstruktionsdehnung:					0 %

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					360 g/m²

Farbe:								transparent

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 30 m

Durchmesser:						80 cm

Gewicht:							56,7 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung/DoP gemäß Bauprodukteverordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates nach DIN EN ISO 13249ff:2016
•	Nachweis einer Produktgruppen-EPD (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25 °C auf Grundlage der Ergebnisse des Prüfverfahrens und Prüfdauer nach B.4.2.2.
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® 601 40/40 Q6 sollte dauerhaft mit Erdankern des Typs Secumat® Anchor 100 oder Secumat® Anchor 150 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® 601 40/40 Q6
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021