AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Green Coco M 450

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kokosfasermatte Secumat® Green Coco M 450 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat Green Coco M 450 ist ein gestepptes Kokosfasergewebe zur temporären Anwendung. Es reduziert Bodenerosion infolge von erosivem Niederschlag und unterstützt die initiale Begrünung.
Kokos und Jute sind nachwachsende Rohstoffe und biologisch abbaubar. Das Produkt besteht aus einer Kokosfasereinlage, gehalten von einem Juteträger- und einem Jutedeckgewebe und ist verbunden mit Jutesteppfäden. Die Kokosmatte verzögert den Oberflächenabfluss und reduziert Bodenerosionen. Dies ist ideal für ein voranschreitendes Pflanzenwachstum im Keimlingsstadium und in der vegetativen Phase. Durch den Mattenaufbau, die Masse pro Flächeneinheit bei der Schichtdicke wird das Potenzial zur Begrünung erhöht. Dabei wird Wasser in den Jutefäden aufgenommen und zeitverzögert wieder abgegeben. Die Kokosfasern beeinflussen den Nährstoffhaushalt positiv. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.

Abgerechnet wird nach abzudeckender Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Kokos/Jute

Schichtdicke
(nach DIN EN ISO 9863-1):				10,0 mm

Masse pro Flächeneinheit (Erosionsschicht):
(nach DIN EN ISO 9864)					450 g/m2

Zugfestigkeit, md/cmd:
(nach DIN EN ISO 10319)					4,2 kN/m / 3,7 kN/m

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,40 m x 50 m

Durchmesser:						38 - 40 cm

Gewicht:							54 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Green Coco M 450 sollte mit nachhaltig produzierten Hartholzpflöcken Secumat® Green PinW 30 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® Green Coco M 450
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021