AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® HB 501 
		
Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Mehrlagiger, mechanisch verfestigter Filtervliesstoff mit Quarzsandeinlage, Secutex® HB 501, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Filter und Schutzlage für den Unterwassereinbau gemäß TLG der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen. Überlappungsverluste sind einzukalkulieren.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt
Masse pro Flächeneinheit:	5500 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Schichtdicke:	11,0 mm
(nach DIN EN ISO 9863-1)

Höchstzugkraft längs/quer:	≥ 25,0 kN/m / ≥ 45,0 kN/m
(nach DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung längs/quer:	50% / 40%
(nach DIN EN ISO 10319)

Durchdrückverhalten (CBR-Versuch):	4 kN
(nach DIN EN ISO 12236)

Charakteristische Öffnungsweite (O90):	0,07 mm
(nach DIN EN ISO 12956)

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene:	VIH50-Index: 1,7 x 10-2 m/s
(nach DIN EN ISO 11058)	DurchflussrateH50: 17 l/s m2

Filterwirksam gegenüber Bodentyp: 	A, B und C
(nach RPG und TLG, Ausgabe 2018 der BAW)	

Durchschlagwiderstand für Wasserbausteine bei	
einer Fallenergie von 1200 Nm: 	erfüllt
(Durchschlagtest nach RPG der BAW)

Abriebbeständigkeit (nach RPG der BAW):	erfüllt

Deckvliesstoff
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe:	weiß

Masse pro Flächeneinheit:	300 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Sandschicht
Masse pro Flächeneinheit:	4700 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Trägervliesstoff
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe:							      weiß

Masse pro Flächeneinheit:	500 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Charakteristische Öffnungsweite (O90):	0,08 mm
(nach DIN EN ISO 12956)

Rollenabmessungen:
Breite	x Länge:						4,80 m x 30 m

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) (Umweltproduktdeklaration)
•	Mit Abgabe des Angebots ist ein gültiges Prüfzeugnis gemäß RPG der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe für die Sandmatte vorzulegen. Die technischen Anforderungen sind für den Einsatz im Wasserbau, gemäß technischer Lieferbedingungen für Geotextilien im Verkehrswasserbau (TLG, Ausgabe 2018) nachzuweisen.
•	Beständigkeit für 100 Jahre in natürlichen Böden mit 4 ≤ pH ≤ 9 und Bodentemperaturen ≤ 25°C auf der Grundlage der Ergebnisse des Prüfverfahrens und Prüfdauer nach B.4.2.2 (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm). 

Das Produkt ist am Tag der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Liefernachweis    
Secutex® HB 501
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp 
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 13.02.2024