AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® H 501 
		
Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Wasserbauvliesstoff, Secutex® H 501, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Filtervliesstoff gemäß TLG (Ausgabe 2018) der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen zu überlappen oder zu vernähen und gegen Windsog bzw. Strömungsangriffe durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Überlappungsverluste sind einzukalkulieren.

Secutex® H 501 ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter Filtervliesstoff.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe: 						      weiß

Masse pro Flächeneinheit:	539 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Schichtdicke:	5,0 mm/ ≥ 4,5 mm
(nach DIN EN ISO 9863-1)

Höchstzugkraft längs/quer:	≥ 20 kN/m / ≥ 25 kN/m
(nach DIN EN ISO 10319)

Höchstzugkraftdehnung längs/quer:	60 % / 40 %
(nach DIN EN ISO 10319)

Durchdrückverhalten (CBR-Versuch):	6 kN
(nach DIN EN ISO 12236)

Durchschlagverhalten:	8,0 mm
(nach DIN EN ISO 13433)

Charakteristische Öffnungsweite (O90):	0,08 mm
(nach DIN EN ISO 12956)

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene:	VIH50-Index: 4,5 x 10-2 m/s
(nach DIN EN ISO 11058)	DurchflussrateH50: 45 l/s m2

Filterwirksam gegenüber 	Bodentyp A, B
(nach RPG und TLG, Ausgabe 2018 der BAW):	

Durchschlagwiderstand für Wasserbausteine bei	
einer Fallenergie von 1800 Nm 	erfüllt
(Durchschlagtest nach RPG der BAW)

Abriebbeständigkeit (nach RPG der BAW):	erfüllt

Rollenabmessungen:
Breite								6,0 m 

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration)  (Umweltproduktdeklaration)
•	Mit Abgabe des Angebots ist ein gültiges Prüfzeugnis gemäß RPG der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe für den Vliesstoff vorzulegen. Die technischen Anforderungen sind für den Einsatz im Wasserbau, gemäß technischer Lieferbedingungen für Geotextilien im Verkehrswasserbau (TLG, Ausgabe 2018) nachzuweisen.
•	Beständigkeit (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C
•	Das Produkt ist innerhalb von einem Monat nach Einbau zu bedecken.

Liefernachweis    
Secutex® H 501
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp 
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 11.11.2025