AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG
Secutex® Soft Rock R 601

Pos.: ……, Menge: …… Stück, Einheitspreis: ……, Gesamtpreis: ……
  
Geotextile Container Secutex® Soft Rock R 601 mit Abmessung, Breite/Länge = 1,45m/2,38m, liefern, fachgerecht befüllen, verschließen und verlegen. Die aus einlagigem, robustem, abriebbeständigem, mechanisch verfestigtem Vliesstoff hergestellten geotextile Container, sind an drei Seiten geschlossen und für die Befüllung mit Sand an einer Seite offen.
Der Geotextilcontainer ist fachgerecht zu befüllen, zu verschließen und nach den Einbauhinweisen des Herstellers zu verlegen. Secutex® Soft Rock R 601 ist ein multifunktionales Bauelement für den Wasserbau, das als Filter-, Erosionsschutz- und Kolkschutzelement für den nicht exponierten Einsatz verwendet wird.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus TLG: 2018 und DoP für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Vliesstoff:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe: 	weiß

Masse pro Flächeneinheit (DIN EN ISO 9864):	600 g/m²

Schichtdicke (x-s)* (DIN EN ISO 9863-1):	5,0 mm / ≥ 4,5 mm
*Wert, direkt nach der Herstellung, kann 
durch Verpackung und Transport reduziert werden.

Höchstzugkraft längs/quer (DIN EN ISO 10319):	45 kN/m / 45 kN/m

Höchstzugkraftdehnung längs/quer (EN ISO 10319):	60 % / 60 %

Durchdrückverhalten (CBR-Versuch),	8000 N
(DIN EN ISO 12236):

Verformung bei Durchschlagwiderstand	60 mm
(DIN EN ISO 12236):

Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch)	6,0 mm
(DIN EN 13433):

Charakteristische Öffnungsweite (O90)	0,08 mm
(nach DIN EN ISO 12956):

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	VIH50-Index: 3,5 x 10-2 m/s
(DIN EN ISO 11058):	DurchflussrateH50: 35 l/s m2

Wasserdurchlässigkeit 	2,3 x 10-3 m/s
(k-Wert, berechnet nach TLG, Ausgabe 2018 aus VH50):

Filterwirksam gegenüber Bodentyp 	A und B
(nach RPG und TLG, Ausgabe 2018 der BAW):	

Durchschlagwiderstand für Wasserbausteine bei	erfüllt
einer Fallenergie von 1800 Nm	
(Durchschlagtest nach RPG der BAW):

Abriebbeständigkeit (nach RPG der BAW):	erfüllt

Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Restfestigkeit	> 80 %
(nach RPG der BAW, ISO 22182):

Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit 	100%
(ASTM D 5322):

Reibungswinkel in der Scherfuge 
bei einer Normallast von 20, 40, 60kPa,
Vliesstoff Secutex® Soft Rock R 601 vs. 
Vliesstoff Secutex® Soft Rock R 601
(DIN EN ISO 12957-1):		20°

Lebensdauer (Oxidation), (ISO TS 13434): 		100 Jahre

Geotextiler Container im Lieferzustand:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe, Vliesstoff/Garn: 	weiß/blau

Höchstzugkraft der werksseitigen Naht 
(DIN EN ISO 10321):	35 kN/m

Konfektionierte Außenabmessungen, leer,
Breite	x Länge:						1,45 m x 2,38 m

Theoretisches Füllvolumen bei einem Füllgrad 
von 90%:							ca. 1 m³

Das Verschließen der mit Sand gefüllten Container erfolgt auf der Baustelle mittels einer Handnähmaschine.

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigenüberwachung
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP gemäß Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) für den Secutex® Vliesstoff (Umweltproduktdeklaration)
•	Mit Abgabe des Angebots ist ein gültiges Prüfzeugnis gemäß RPG der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe für den Vliesstoff Secutex® R 601 vorzulegen. Die technischen Anforderungen sind für den Einsatz im Wasserbau, gemäß technischer Lieferbedingungen für geotextilien im Verkehrswasserbau (TLG: 2018) nachzuweisen.
•	Das Produkt ist innerhalb 4 Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Liefernachweis    

Naue GmbH & Co. KG			Naue Asia Sdn. Bhd.
Gewerbestraße 2				43300 Seri Kembangan
32339 Espelkamp				P-07-06, One South Street Mall
Tel.: +49 57 43 41 – 0			Off Persiaran Serdang Perdana
Fax: +49 57 43 41 – 240			Malaysia
info@naue.com				Tel.: +60 3 89591333
www.naue.com  				Fax.:+60 3 89592333
										
Stand: 15.02.2023