AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG
Secutex® Soft Rock Grand RS 1201 a

Pos.: ……, Menge: …… Stück, Einheitspreis: ……, Gesamtpreis: ……
  
Liefern, fachgerecht befüllen und verschließen eines geotextilen Containers Secutex® Soft Rock RS 1201 a mit den Abmessungen (leerer Container), Breite/Länge = 2,20 m/ 2,75 m, der Firma Naue oder gleichwertig. 

Secutex® Soft Rock Grand RS 1201 a ist ein geotextiler Container aus doppellagigem, robustem und abriebfestem Stapelfaservlies, der in allen Komponenten homogen vernadelt ist. Alle Kanten des Produkts sind abgerundet, um ein Flattern bei Wellenschlag zu vermeiden. Der geotextile Container wird mit einer Doppelnahttechnik (hier: Doppelkettenstich- und Überwendlingsnaht) für maximale Haltbarkeit an allen Seiten des GSC hergestellt. Für die Befüllung mit Sand sind zwei Befüllstutzen/Öffnungen am Produkt angebracht. Kordel und vorgestanzte Löcher für die Kordel zum Verschließen des Containers nach dem Befüllen sind enthalten. Das Befüllen, Verschließen, Transportieren und Einbauen der geotextilen Sandcontainer hat gemäß der herstellerspezifischen Verlegeanleitung zu erfolgen.

Secutex® Soft Rock Grand RS 1201 a ist ein multifunktionales Bauelement für den Wasserbau, das als Filter-, Erosionsschutz- und Kolkschutzelement für den exponierten Einsatz verwendet wird.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus der Leistungserklärung des Produkts Secutex® Soft Rock RS 1201 für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Vliesstoff:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe, Filterlage:							weiß
Farbe, Schutzlage:							beige/ braun

Masse pro Flächengewicht (Gesamtprodukt), (EN ISO 9864):							1200 g/m²

Masse pro Flächengewicht (Filterlage, Secutex® R 601),
(EN ISO 9864):			600 g/m²

Masse pro Flächengewicht (Schutzlage), (EN ISO 9864):	600 g/m²

Dicke (x-s)* (EN ISO 9863-1)			8,0 mm
*Wert, direkt nach der Herstellung, 
kann durch Verpackung und Transport 
reduziert werden

Höchstzugkraft, längs/quer (EN ISO 10319): 			60,0 kN/m / 60,0 kN/m

Höchstzugkraftdehnung, längs/quer (EN ISO 10319):		60% / 60%

Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):			10500 N

Verformung bei Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):	60 mm

Charakteristische Öffnungsweite (O90) (EN ISO 12956):	0,06 mm

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (EN ISO 11058):	
VIH50-Index: 								2.5 x 10-2 m/s
DurchflussrateH50: 							25 l/sm2

Abriebbeständigkeit, Restfestigkeit gemäß RPG der BAW 
(ISO 22182):								> 85%

Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit (ASTM D 5322):	100%

Reibungswinkel in der Scherfuge 
bei einer Normallast von 20, 40, 60kPa,
Vliesstoff Secutex® Soft Rock RS 1201 vs. 
Vliesstoff Secutex® Soft Rock RS 1201
(DIN EN ISO 12957-1):			28°

Lebensdauer (Oxidation), (ISO TS 13434): 			100 Jahre

Witterungsbeständigkeit, Restfestigkeit des Vliesstoffs		> 85%
nach 500 Stunden:

Witterungsbeständigkeit, Restfestigkeit der Naht		100%
nach 500 Stunden:

Geotextiler Container im Lieferzustand:						
Konfektionierte Abmessung (leerer Container)		
Breite x Länge:							2,20 m x 2,75 m

Füllvolumen (Füllgrad = 90%): 					ca.2,5 m³

Höchstzugkraft der werksseitigen Naht (DIN EN ISO 10321):	50,0 kN/m

Das Verschließen der mit Sand gefüllten Container erfolgt auf der Baustelle mittels einer Handnähmaschine.

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigenüberwachung
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP gemäß Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) für den Secutex® Vliesstoff (Umweltproduktdeklaration)

Liefernachweis
Secutex® Soft Rock RS 1201 a    
Naue GmbH & Co. KG				Naue Asia Sdn. Bhd.
Gewerbestraße 2					43300 Seri Kembangan
32339 Espelkamp					P-07-06, One South Street Mall	
Tel.: +49 57 43 41 – 0				Off Persiaran Serdang Perdana
Fax: +49 57 43 41 – 240				Malaysia				
Tel.: +60 3 89591333
info@naue.com					Fax.:+60 3 89592333
www.naue.com  
										Stand: 15.02.2023