AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® 601 G4

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Geosynthetische Erosionsschutzmatte Secumat® 601 G4 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat 601 G4 ist ein permanentes, dreidimensionales Erosionsschutzprodukt zur konstanten Reduzierung von Bodenerosion infolge erosiven Niederschlags und Überströmung der Oberfläche.
Das zweiteilige Produkt besteht aus einer UV-stabilisierten, extrudierten Wirrgelege-Erosionsschutzschicht zur Boden- und Wurzelstabilisierung. Dabei bilden die Filamentdicke und die Masse pro Flächeneinheit bei der Schichtdicke den künstlichen Wurzelbereich. In diese können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern.
Zusätzlich enthält das Produkt unterseitig eine verstärkende Struktur aus einseitig aufkaschiertem Raschelgewebe für eine schnelle und einfache Verlegung. 

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt:

Rohstoff:		PP und PE

Schichtdicke:
(nach DIN EN ISO 9863-1)					20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					630 g/m2

Farbe:								schwarz

Erosionsschutzschicht:

Rohstoff:							Polypropylen (PP) schwarz

Filamentdicke:		ca. 1,1 mm
Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					600 g/m2

Gewebe:

Rohstoff:							Polyethylen (PE) schwarz

Zugfestigkeit:	
(nach DIN EN ISO 10319)					≥ 2,0 kN/m / ≥ 0,4 kN/m

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					30 g/m²

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 30 m

Durchmesser:						80 cm

Gewicht:							38 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Nachweis einer Produktgruppen-EPD (Umweltproduktdeklaration)
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® 601 G4 sollte dauerhaft mit gleichschenkligen Stahlkrampen Secumat® PinU 23 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® 601 G4
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021