AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Carbofol® HDPE 406 2,0 s/s

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Kunststoffdichtungsbahn, Carbofol® HDPE 406 2,00 s/s, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig liefern und fachgerecht als Teil der Abdichtung gemäß der Herstellerverlegeanleitung auf dem vorbereiteten, steinfreien Planum verlegen, verschweißen und im Zuge der Eigenüberwachung prüfen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:
Dicke:
zul. Abweichung nominal -5% 
(DIN EN 1849-2)	2,0 mm	
Fertigungsbreite: 	mind. 7,5 m	
Oberfläche Oberseite/Unterseite:	Glatt / Glatt	
Oxidationsinduktionszeit (OIT)
(EN 728 / ISO 11357-6)	≥ 100 min	
NCTL-Wert
(ASTM D5397)	≥ 500 h	
Rußgehalt
(ASTM D1603 / ASTM D4218)	2-3%	
Rußverteilung
(ASTM D5596)	Kategorie 1-2	
Die Kunststoffdichtungsbahnen sind seitens des Herstellers so zu kennzeichnen, dass eine Zuordnung zu den Eigenüberwachungsunterlagen der Kunststoffdichtungsbahn, sowie zu den verwendeten Rohstoffen, sichergestellt ist.
Die Kunststoffdichtungsbahnen dürfen nur von Verlegern verarbeitet werden, die den Nachweis als Fachbetrieb nach WHG erfüllen.
Die Kunststoffdichtungsbahnen sind spannungs- und faltenfrei in Übereinstimmung mit dem freigegebenen Verlegeplan auf dem vorbereiteten Planum einzubauen. Die Verlegeleistung ist auf die arbeitstäglich vorbereitete und freigegebene Planumsfläche abzustimmen.
Folgende Vorschriften sind zu beachten:
 Richtlinie DVS 2225 Teil 1-3
 Die Qualifikation der Schweißfachkräfte nach DVS 2212-3 ist nachzuweisen.
 Es sind ausschließlich Schweißgeräte einzusetzen, die den Anforderungen der 
DVS 2225-3 entsprechen.
In den Einheitspreisen sind alle Aufwendungen für die geforderten Prüfungen und das fachgerechte Verschweißen der Stellen für die Probeentnahme der Eigenüberwachung einzurechnen.
Überlappungen, Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach m² abgedeckter Fläche gemäß Aufmaß.
Für die Einbindegräben wird die abgewickelte Fläche aufgemessen und vergütet.
Der fachgerechte Einbau beinhaltet das Verlegen der Kunststoffdichtungsbahn, alle Schweißarbeiten und das Prüfen der Schweißnähte im Rahmen der Eigenüberwachung.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungsgemeinschaft zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001:2015 unterhalten. 
Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigenüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental Product Declaration) (Umweltproduktdeklaration)

Liefernachweis:
Carbofol® HDPE 406 2,0 s/s
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel, Germany
Tel.: +49 5743 41 - 0
Fax: +49 5743 41 - 240
E-Mail: info@naue.com 
www.naue.com 
 Stand: 02.03.2022