AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® 401 20/20 Q1 131 C
		
Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kombinierte geosynthetische Erosionsschutzmatte Secumat® 401 20/20 Q1 131 C der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Secumat 401 20/20 Q1 131 C ist ein permanentes, dreidimensionales Erosionsschutzprodukt zum Schutz der Bodenoberfläche vor erosiven Niederschlägen, zur Verminderung von Bodenumlagerungen und zur Aufnahme von Schubspannungen über, unter und in der Wasserwechselzone.
Das Verbundprodukt besteht aus einer UV-stabilisierten, extrudierten Wirrgelege-Erosionsschutzschicht zur Bodeneinlagerung und Wurzelstabilisierung der Vegetationsschicht. Dabei bilden die Filamentdicke und die Flächenmasse über die Schichtdicke den künstlichen Wurzelbereich. In diese können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern.
Zweitens erhält das Produkt seine Strukturfestigkeit aus einem einseitig eingebetteten gelegten Geogitter aus gereckten, texturierten, monolithischen Flachstäben mit verschweißten Knotenpunkten. Die hohe Zugfestigkeit des Geogitters sichert dabei langfristig die Standsicherheit der Vegetationsschicht, insbesondere an steilen Böschungen. Eingesetzt wird es als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau.
Drittens enthält das Produkt eine offene faserverstärkte Trenn- und Filterstruktur aus einem unterseitig aufkaschierten, einschichtigen, mechanisch verfestigten Vliesstoff als Ausspülschutz. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt:

Rohstoff:		PP

Schichtdicke:		20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					685 g/m2

Farbe:								schwarz und weiß
Erosionsschutzschicht:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Filamentdicke:		ca. 0,7 mm

Schichtdicke:
(nach DIN EN ISO 9863-1)					20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					400 g/m2

Farbe:		schwarz

Geogitter:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Gitteröffnung:						33 mm x 33 mm

UV-Beständigkeit:
(nach EN 12224)						95 %

Nennfestigkeit:
(längs) (nach DIN EN ISO 10319)				≥ 20 kN/m

Dehnung bei Nennfestigkeit:
(längs) (nach DIN EN ISO 10319)				≤ 7 %

Konstruktionsdehnung:					0 %

Produktkennzeichnung/Aufdruck:				max. 5,0 m Abstand

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					155 g/m²

Farbe:								weiß

Vliesstoff:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Schichtdicke:		ca. 0,7 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					130 g/m²

Detektorgeprüft:						ja

Produktkennzeichnung/Aufdruck:				max. 5,0 m Abstand

Farbe:								weiß

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 30 m

Durchmesser:						80 cm

Gewicht:							41,1 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung/DoP gemäß Bauprodukteverordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates nach DIN EN ISO 13249ff:2016
•	Nachweis einer Produktgruppen-EPD (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (gemäß Annex B der entsprechenden europäischen Anwendungsnorm) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25 °C auf Grundlage der Ergebnisse des Prüfverfahrens und Prüfdauer nach B.4.2.2.
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® 401 20/20 Q1 131 C sollte dauerhaft mit Erdankern des Typs Secumat® Anchor 100 oder Secumat® Anchor 150 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® 401 20/20 Q1 131 C
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021