AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secugrid® 30/30 Q6

Pos.: ……. Menge: ……… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geogitter, Secugrid® 30/30 Q6, der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig zur Stabilisierung und Bewehrung von Tragschichten gem. TL Geok E-StB 19 liefern und auf nicht ausreichend tragfähigem Planum fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secugrid® 30/30 Q6 besteht aus gelegtem Geogitter aus gereckten, monolithischen, strukturierten Polyester-Flachstäben (PET) mit verschweißten Knoten für den Einsatz als Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das Geogitter darf nicht mit einem anderen Polymer beschichtet sein. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:								Polyester (PET)

Nennfestigkeit:							≥ 30 / ≥ 30 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung:				13,5 / 13,5 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Dehnung bei Nennfestigkeit: 					≤ 7 / ≤ 7 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit J0%-1%,k0:						750 / 750 kN/m
(längs/quer), nach EBGEO

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung:			≥ 286 kN/m
(DIN EN ISO 10319) 

Radiale Dehnsteifigkeit bei 2,0% Dehnung:			≥ 330 kN/m
(DIN EN ISO 10319)

Reibungswiderstand der Geogitteroberfläche:			
(EN ISO 12957-1)

bei 20 kPa Auflast:							≥ 9,4 kPa
bei 40 kPa Auflast:							≥ 16,1 kPa
bei 60 kPa Auflast:							≥ 22,9 kPa
Max. Kriechdehnung bei 30 % Auslastungsgrad:		≤ 0,50 %
(Zeitfenster 1h-120a, Nachweis über Isochronen Kurven)

Bemessungswiderstand RB,d (längs/quer):			≥ 14,6 / ≥ 14,6 kN/m
(120 a, Schotter 0/32, pH 4,1-8,9, BS-P nach EBGEO)

Konstruktionsdehnung:						0 %

Produktkennzeichnung/Aufdruck:					max. 5,0 m Abstand

Rollenabmessungen:
Breite x Länge							4,75 m x 100 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Bewehren“
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung für die Funktion „Stabilisieren“
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration)  
(Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C sowie die Bestätigung eines unabhängigen Gutachters über den oben anzusetzenden Abminderungsfaktor A4 für pH 9 bis 12,5 bei einem Nutzungszeitraum von > 100 a
•	Gültige BBA-Zulassung oder gleichwertiges Gutachten zum Nachweis produktspezifischer Abminderungsfaktoren

Liefernachweis    
Secugrid® 30/30 Q6
Naze GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 08.2023