AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® 601 201

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kombinierte geosynthetische Erosionsschutzmatte Secumat® 601 201 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Secumat 601 201 ist ein permanentes, dreidimensionales Erosionsschutzprodukt zur konstanten Reduzierung von Bodenerosion infolge erosiven Niederschlags und Überströmung der Oberfläche.
Das zweiteilige Produkt besteht aus einer UV-stabilisierten, extrudierten Wirrgelegte-Erosionsschutzschicht zur Bodeneinlagerung und Wurzelstabilisierung. Dabei bilden die Filamentdicke und die Masse pro Flächeneinheit bei der Schichtdicke den künstlichen Wurzelbereich. In diese können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern.
Zusätzlich enthält das Produkt eine offene faserverstärkte Trenn- und Filterstruktur aus einem unterseitig aufkaschierten, einschichtigen, mechanisch verfestigten Vliesstoff als Ausspülschutz. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Gesamtprodukt:

Rohstoff:		PP

Schichtdicke:		20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					800 g/m2

Farbe:								schwarz und weiß

Erosionsschutzschicht:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Filamentdicke:		ca. 1,1 mm
Schichtdicke:
(nach DIN EN ISO 9863-1)					20,0 mm

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					600 g/m2

Farbe:		schwarz

Vliesstoff:

Rohstoff:							Polypropylen (PP)

Charakteristische Öffnungsweite:
(nach DIN EN ISO 12956)					120 µm

Schichtdicke:		2,5 mm

Wasserdurchlässigkeit VH50-Index:
(nach DIN EN ISO 11058)					100 l/(m² s)

Masse pro Flächeneinheit:
(nach DIN EN ISO 9864)					200 g/m²

Stempeldurchdrückkraft:
(nach DIN EN ISO 12236)					1.800 N

Verformung bei Stempeldurchdrückkraft:
(nach DIN EN ISO 12236)					30 mm

Detektorgeprüft:						ja

Produktkennzeichnung/Aufdruck:				max. 5,0 m Abstand

Farbe:		weiß

Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 25 m

Durchmesser:						80 cm

Gewicht:							48 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle des Produktes nach DIN 18200
•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Zertifiziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
•	Nachweis einer Produktgruppen-EPD (Umweltproduktdeklaration)
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® 601 201 sollte dauerhaft mit gleichschenkligen Stahlkrampen Secumat® PinU 23 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® 601 201
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021