AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Cell 150

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Geosynthetische Erosionsschutzzelle Secumat® Cell 150 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Herstellerverlegeanleitung einbauen.
Secumat Cell 150 ist ein permanentes dreidimensionales Erosionsschutzprodukt, welches besonders gut gegen die Folgen von erosiven Niederschlägen bei rundkörnigen oder gröberen Böden wirkt.
Das Produkt besteht aus chemisch und biologisch beständigen, fest miteinander verschweißten Zellenwänden zur Boden- und Wurzelstabilisierung. Die Zellenwände weisen eine Perforierung auf, sodass eine hydraulische Kopplung der Zellen besteht. Zur Verbesserung des Verbundes zum Boden ist die Oberfläche der Zellen texturiert. In diese Zellen können sich Bodenpartikel und Pflanzenwurzeln gut einlagern.
Das Produkt kann flächig für den Erosionsschutz eingesetzt werden. Es wird zur Stabilisierung der Bodenoberfläche im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau eingesetzt.

Die Geozelle wird dauerhaft sektionsweise mit dem Verbindungselement Secumat® Screw (Schraube plus Mutter) verbunden, das im Lieferumfang enthalten ist. Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Verschnitt ist mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Polyethylen (PE)

Dicke der Zellenwand:
(nach ASTM D 5199)		1,4 mm

Zellenfläche:		491 cm²

Zellenabmessungen:		34,2 cm / 28,7 cm / 15 cm

Anzahl Perforationen je Zelle:				4 mal 12 Perforationen

Perforationsdurchmesser:					20 mm

Texturtiefe:							0,3 mm

Farbe:								schwarz
Zugbeanspruchung:
(nach EN ISO 13426-1)					22,5 kN/m

Schälbeanspruchung:
(nach EN ISO 13426-1)					12,7 kN/m

Spaltzugbeanspruchung:
(nach EN ISO 13426-1)					24,2 kN/m

Verbindungsfestigkeit:
(nach ISO 101319)						19,4 kN/m

Sektionenabmessungen:

Breite x Länge:						3,18 m x 10,9 m

Höhe:								15 cm

Gewicht:							14,3 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
•	Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
•	Das Produkt ist innerhalb von zwei Wochen nach der Verlegung zu bedecken. Projektspezifisch kann jedoch eine sofortige Bedeckung erforderlich sein.

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Cell 150 ist entsprechend den projektspezifischen Anforderungen oder nach Verlegeanleitung des Herstellers dauerhaft mit einem Verankerungssystem im Boden zu befestigen. Für die Befestigung sind Betonstabstähle (bauseitig zu stellen; z.B. B500B; 18 mm ≥ Durchmesser ≥ 10 mm; Länge = 3 x Zellenhöhe, soweit projektspezifisch nicht anders definiert) und Abschlusskappen Secumat® PinCap zu verwenden und nach Verlegeanleitung einzubauen.

Liefernachweis    
Secumat® Cell 150
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 03.03.2022