AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG
Secutex® Soft Rock RS 1201

Pos.: ……, Menge: …… Stück, Einheitspreis: ……, Gesamtpreis: ……
  
Liefern, fachgerecht befüllen, verschließen und verlegen der geotextilen Sandcontainer            Secutex® Soft Rock RS 1201 mit Abmessungen (leerer Container), Breite/Länge =            1,45 m/ 2,38 m, der Firma Naue oder gleichwertig. Die dreiseitig geschlossenen geotextilen Container werden aus einem einlagigen, zweifarbigen, robusten, abriebfesten mechanisch verfestigten Vliesstoff hergestellt. Die werksseitig ausgeführte Doppelnahttechnik (hier: Doppelkettenstich + Überwendlichsnaht) sorgt für maximale Haltbarkeit des geotextilen Containers. Eine Seite ist für die Befüllung mit Sand oder anderen mineralischen Baustoffen offen.

Die folgenden Parameter sind unter Berücksichtigung der Toleranzvorgaben aus der Leistungserklärung des Produkts Secutex® Soft Rock RS 1201 für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Vliesstoff:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Farbe, Filterlage:							weiß
Farbe, Schutzlage:							beige/ braun

Masse pro Flächengewicht (Gesamtprodukt), (EN ISO 9864):							1200 g/m²

Masse pro Flächengewicht (Filterlage, Secutex® R 601),
(EN ISO 9864):			600 g/m²

Masse pro Flächengewicht (Schutzlage), (EN ISO 9864):	600 g/m²

Dicke (x-s)* (EN ISO 9863-1)			8,0 mm
*Wert, direkt nach der Herstellung, 
kann durch Verpackung und Transport 
reduziert werden

Höchstzugkraft, längs/quer (EN ISO 10319): 			60,0 kN/m / 60,0 kN/m

Höchstzugkraftdehnung, längs/quer (EN ISO 10319):		60% / 60%

Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):			10500 N

Verformung bei Durchschlagwiderstand (EN ISO 12236):	60 mm

Charakteristische Öffnungsweite (O90) (EN ISO 12956):	0,06 mm

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (EN ISO 11058):	
VIH50-Index: 								2.5 x 10-2 m/s
DurchflussrateH50: 							25 l/sm2

Abriebbeständigkeit, Restfestigkeit gemäß RPG der BAW 
(ISO 22182):								> 85%

Chemische Beständigkeit, Restfestigkeit (ASTM D 5322)	100%

Reibungswinkel in der Scherfuge 
bei einer Normallast von 20, 40, 60kPa,
Vliesstoff Secutex® Soft Rock RS 1201 vs. 
Vliesstoff Secutex® Soft Rock RS 1201
(DIN EN ISO 12957-1):			28°

Lebensdauer (Oxidation), (ISO TS 13434): 			100 Jahre

Geotextiler Container im Lieferzustand:						
Konfektionierte Abmessung (leerer Container)		
Breite x Länge:							1,45 m x 2,38 m

Füllvolumen (Füllgrad = 90%): 					ca.1,0 m³

Höchstzugkraft der werksseitigen Naht (DIN EN ISO 10321):	50,0 kN/m

Das Verschließen der mit Sand gefüllten Container erfolgt auf der Baustelle mittels einer Handnähmaschine.

Folgende Nachweise müssen vorliegen:
•	Eigenüberwachung
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001: 2015
•	CE-Kennzeichnung
•	Leistungserklärung / DoP gemäß Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) für den Secutex® Vliesstoff (Umweltproduktdeklaration)

Liefernachweis
Secutex® Soft Rock RS 1201   
Naue GmbH & Co. KG				Naue Asia Sdn. Bhd.
Gewerbestraße 2					43300 Seri Kembangan
32339 Espelkamp					P-07-06, One South Street Mall									Off Persiaran Serdang Perdana
Tel.: +49 57 43 41 – 0				Malaysia
Fax: +49 57 43 41 – 240				Tel.: +60 3 89591333
info@naue.com					Fax.:+60 3 89592333
www.naue.com  
										Stand: 15.02.2023