AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secutex® R 901 DB

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: ………………… 
  
Geosynthetischer Schutzvliesstoff, Secutex®  R 901 DB, der Firma NAUE GmbH & Co. KG oder gleichwertig mit HPQ für den Anwendungsfall 3.14 als Vliesstoff zur Planumsverbesserung zum Einsatz im Bestandsnetz (Einbau direkt unter Schotter) gemäß DBS 918 039 „Technische Lieferbedingungen – Geokunststoffe für den Eisenbahnbau“ vom Oktober 2015 in Verbindung mit der Technischen Mitteilung (TM) 4-2015-10838 I.NPF 2 zur „Einführung des DBS 918 039“ vom 10.11.2015 liefern und fachgerecht gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Secutex R 901 DB ist ein einschichtiger, mechanisch verfestigter Vliesstoff.

Die Bahnen sind gemäß den Vorgaben der DB AG, den Empfehlungen der FGSV
(Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Straßenbau) und gemäß den Planungsunterlagen zu verlegen.
Der Hersteller muss ein durch eine akkreditierte Zertifizierungsgemeinschaft zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 unterhalten.
Überlappungsverluste sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach m2 abgedeckter Fläche.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:
Rohstoff:	Polypropylen (PP)

Schichtdicke bei 2 kPa:	6,3 mm
(nach DIN EN ISO 9863-1)

Masse pro Flächeneinheit:	≥ 800 g/m²
(nach DIN EN ISO 9864)

Stempeldurchdrückkraft:		≥ 7.000 N
(nach DIN EN ISO 12236)

Verformung bei Stempeldurchdrückkraft:		50 mm
(nach DIN EN ISO 12236)		

Höchstzugkraftdehnung: 	50 / 45 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Charakteristische Öffnungsweite:	0,07 mm
(nach DIN EN ISO 12956)

Wasserdurchlässigkeit :					
(nach DIN EN ISO 11058)	VIH50-Index: 		2,5 x 10-2 l/sm2
DurchflussrateH50: 	25 l/(m2 s)
(DIN 60500-4)	kV, const. @ 20 kPa: 	2,5 x 10-3 m/s

Rollenabmessungen:
Breite x Länge	4,50 m x 25 m

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:
•	Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der DB AG
•	Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
•	Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
•	Aktuelle CE-Kennzeichnung
•	Nachweis einer Produktgruppen EPD (Environmental-Product-Declaration) -  (Umweltproduktdeklaration)
•	Beständigkeit (Annex B) für mindestens 100 Jahre beim Einsatz ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur von < 25°C

Liefernachweis:
Secutex R 901 DB
NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Tel.: +49 57 43 41 - 0
Fax: +49 57 43 41 - 240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com  
										Stand: 03.12.2018