AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Green Coco N 400 20x30

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Kokosfasernetz Secumat® Green Coco N 400 20x30 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß Design, Verlegeplan und der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat Green Coco N 400 20x30 ist ein netzartiges Kokosfasergewebe zur temporären Anwendung. Es reduziert Bodenerosion infolge von erosivem Niederschlag und unterstützt die initiale Begrünung.
Kokosfasern sind nachwachsende Rohstoffe und biologisch abbaubar. Das maschinengefertigte Produkt besteht aus Kokoszweifachzwirn und ist mechanisch in Kette (Längsrichtung) und Schuss (Querrichtung) durch Leinwandbindung gewebt. Das Kokosnetz hat variable und verschiebbare Maschen, ideal für ein voranschreitendes Pflanzenwachstum. Dabei bieten die Anzahl der Fäden je Richtung, der Verschattungsanteil und die Fadendicke ein Zusammenspiel aus Schutz und Begrünungspotenzial. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Kokosfasern

Fadendicke:		4,0 mm

Anzahl Fäden in Kette (md) x Schuss (cmd):		40 x 35

Verschattungsanteil:
(nach LB 2021-05-27-002)					ca. 40 %

Masse pro Flächeneinheit (Erosionsschicht):
(nach DIN EN ISO 9864)					400 g/m2

Zugfestigkeit, md/cmd:
(nach DIN EN ISO 10319)					9,9 kN/m / 10 kN/m

Maschenweite (Netz):					20 mm x 30 mm
Rollenabmessungen:

Breite x Länge:						2,00 m x 50 m

Durchmesser:						35 - 40 cm

Gewicht:							40 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Green Coco N 400 20x30 sollte mit nachhaltig produzierten Hartholzpflöcken Secumat® Green PinW 30 befestigt werden. 

Liefernachweis    
Secumat® Green Coco N 400 20x30
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 07.12.2021