AUSSCHREIBUNGSTEXTVORSCHLAG 
Secumat® Green Jute N 500 20x30

Pos.: ……. Menge: …..…… Einheitspreis: ……………. Gesamtpreis: …………………  
Jutefasernetz Secumat® Green Jute N 500 20x30 der Firma Naue GmbH & Co. KG oder gleichwertig als Erosionsschutzsystem liefern und fachgerecht gemäß der Verlegeanleitung des Herstellers einbauen.
Secumat Green Jute N 500 20x30 ist ein netzartiges Jutefasergewebe zur temporären Anwendung. Es reduziert Bodenerosion infolge von erosivem Niederschlag, unterstützt die initiale Begrünung und wirkt als Interzeptionsspeicher.
Jutefasern sind nachwachsende Rohstoffe und biologisch abbaubar. Das Produkt besteht aus Jutezweifachzwirn und ist in Kette (Längsrichtung) und Schuss (Querrichtung) durch Leinwandbindung gewebt. Das Jutenetz hat variable und verschiebbare Maschen, ideal für ein voranschreitendes Pflanzenwachstum. Dabei bieten die Anzahl der Fäden je Richtung, der Verschattungsanteil und die Fadendicke ein Zusammenspiel aus Schutz und Begrünungspotenzial. Durch eine positive Wasseraufnahmekapazität wird das Erosionsrisiko reduziert. Dabei wirkt das Produkt als Interzeptionsspeicher (Feuchtigkeitsdepot) und gibt schrittweise das Wasser aus der Jutefaser ab.
Das Produkt ist einfach in der Handhabung und ermöglicht eine schnelle und leichte Verlegung.

Abgerechnet wird nach abgedeckter Fläche. Überlappungsverluste und Verschnitt sind mit einzurechnen.

Die folgenden Parameter sind für den Nachweis der Gleichwertigkeit einzuhalten:

Technische Daten:

Rohstoff:		Jutefasern

Fadendicke:		ca. 2,65 mm

Anzahl Fäden in Kette (md) x Schuss (cmd):		40 x 35

Verschattungsanteil:
(nach LB 2021-05-27-002)					ca. 50 %

Masse pro Flächeneinheit (Erosionsschicht):
(nach DIN EN ISO 9864)					500 g/m2

Zugfestigkeit, md/cmd:
(nach DIN EN ISO 10319)					7,5 kN/m / 5 kN/m

Maschenweite (Netz):					20 mm x 30 mm

Bahnabmessungen:

Breite x Länge:						1,22 m x 50 m

Gewicht:							30,5 kg

Folgende Nachweise müssen mit Angebotsabgabe vorliegen:

•	Werkseigene Produktionskontrolle 

Favorisierte Befestigung:

Die Secumat® Green Jute N 500 20x30 sollte mit nachhaltig produzierten Hartholzpflocken Secumat® Green PinW 30 befestigt werden.

Liefernachweis    
Secumat® Green Jute N 500 20x30
Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 41-0
Fax: 05743 41-240
E-Mail: info@naue.com
www.naue.com 								Stand: 12.10.2021